FT-106A微粉堆积密度测定仪

FT-106A微粉堆积密度测定仪标准要求：

是根据国际标准ISO9136-2：1999（E）《磨料--堆积密度的测定--第二部分：微粉》的相关技术要求研制生产的专用检测仪器，

FT-106A微粉堆积密度测定仪主件仪器由接料部分、振动送料部分、电器控制部分组成。

FT-106A微粉堆积密度测定仪工作原理将待测的微粉装入漏斗，微粉在自身的堆积作用下处于稳定状态。当电磁振荡器启动后，微粉在电磁振动的作用下，以特定的方式和途径流入测量桶中，将落入到测量筒中的微粉刮平，在天平上称取刮平后测量筒中的微粉质量，再除以测量筒的容积，就可以测出待测微粉的堆积密度

FT-106A微粉堆积密度测定仪适用范围：适用于检测制造固结磨具和涂附磨具用微粉的堆积密度，也适用于检测金刚石微粉和其他微粉状材料的堆积密度。其检测方法与结果和国际上通用的检测方法具有完全的通用性。

FT-106A微粉堆积密度测定仪主要技术参数

漏斗材质：不锈钢；

漏斗尺寸：高度290mm；上口直径190mm；出料口内径：28mm；出料口高度：38mm

振动槽材质：不锈钢

振动槽尺寸：（210mm×40mm×30mm）±1mm

测量筒尺寸：内径64mm； 内高度62.2mm

测量筒容积： (200±0.5) cm3

测量误差：≤±0.02g/cm3

漏斗下口内径：28mm；量筒容积：200ml ; 漏斗出料口高度：38mm；被测微粉下落高度：140mm.