FT-109A压裂支撑剂体积密度测试仪    陶粒体积密度测试仪

一、满足标准：根据国内最新标准API RP60、Q/SY 124-2007和SY/T 5108-2006压裂支撑剂性能指标及测试推荐方法及QSY 125-2007压裂支撑剂性能制表及评价测试方法制作

体积密度：单位堆积体积的支撑剂质量称为支撑剂体积密度；单位堆积体积的陶粒质量称为陶粒的体积密度，是包含陶粒本身、开口气孔和闭口气孔三部分的平均密度。单位是g/mL

体积密度测试仪桶状容器的体积V。约等于100ml.

二、测试方法：1.保证支撑剂样品充分混合，经缩分器缩分成具有代表性样品约200g。将支撑剂倒入BD三角架中的漏斗中，拉开胶皮球，待支撑剂样品落满桶装容器后，用尺子沿容器顶部一次刮平。

2.用天平称得容器内的支撑剂样品的质量W。精确到0.001g。

3.计算支撑剂体积密度： BD（g/cc）=质量/100

三、技术参数要求：

1.漏斗上口到桶状容器底板仪器台面总高304.8mm；支撑剂下落点起到一仪器台面的距离215.9mm；

2.漏斗高76.2mm；漏斗口高12.7mm；桶状容器高76.2mm；仪器台面宽度=30.48mm。

胶皮堵球直径=30.48mm；

3.不锈钢支架架直径=4.8mm；桶状容积直径38.1mm；

4.漏斗顶部外径=139.7mm；漏斗顶部内径=114.3mm；

5.漏斗和量杯为不锈钢材质.

6.配置：毛刷；钢尺；水准仪；说明书；合格证；保修卡；