FT-303A表面和体积电阻率测试仪

一、(1)适用标准：GB/T 22042-2008《服装 防静电性能 表面电阻率试验方法》；EN 1149-1-1995 《防护服 静电性能 第1部分表面电阻检验方法和要求》；GB/T 1410-2006《固体绝缘材料体积电阻率和表面电阻率试验方法》（与国际标准IEC93-1980等效）；FZ/T 64013-2008 《静电植绒毛绒》；SJ/10694-2006《电子产品制造与应用系统防静电检测通用规范》6.1及ASTM D257《绝缘材料的直流电阻或电导试验方法》要求制作。 GB/T 2439-2001《硫化橡胶或热塑性橡胶 导电性能和耗散性能电阻率的测定》；GB/T 10581-2006 《绝缘材料在高温下电阻和电阻率的试验方法》 ；GB/T 1692-2008 《硫化橡胶绝缘电阻率的测定》；GB/T 12703.4-2010 《纺织品 静电性能的评定 第４部分：电阻率》 GB/T 10064-2006《测定固体绝缘材料绝缘电阻的试验方法》。液体增塑剂体积电阻率的测定GB1672-88

(2)适用范围：适用于测量粉末、粉体、颗粒物、电子元器件、介质材料、电线电缆、防静电产品、如防静电鞋、防静电塑料橡胶制品、计算机房防静电活动地板等电阻值等绝缘性能的检验和电子电器产品的绝缘电阻测量。本仪器测量高电阻测微电流。

(3)特点：、仪器体积小、重量轻、高稳定性，高准确度的数字高阻测量仪器。本仪器配不同的测量电极(夹具)可以测量不同材料 (固体、粉体或液体)的体积电阻率和表面电阻率.

(4)材料的导电性是用电阻率ρ（单位：欧·米）或电导率σ（单位：欧-1·米-1）来表示的。两者互为倒数，并且都与试样的尺寸无关，而只决定于材料的性质。工程上习惯将材料根据导电性质粗略地分为超导体、导体、半导体和绝缘体四类。

FT-303表面和体积电阻率测试仪

1、电阻测量范围： 1×104Ω ～1×1013Ω。

电 阻 率：1.0×104 ～ 2.0×1013 Ω-m；

2、液晶显示:  电阻率、温度、电流电压、可输入测试样品数据；单位可以切换（mm、cm、m）

3、内置测试电压：0-1000V任意可设定

4、 基本准确度：1%

5、使用环境: 温度：0℃～40℃，相对湿度<80%

6、机内测试电压: 10/50/100/250/500/1000V 任意设定

7、供电形式: AC 220V，50HZ，功耗约5W

8、测量模式：手动/自动量程。带PC测试软件（选购），USB通讯接口，软件界面同步显示、分析、保存和打印数据！

9、常用电极(夹具)装置：A型：固体状三环电极装置

10.主机外形尺寸：330mm*340mm*120mm

A型：固体状三环电极装置；B型:粉末状加压装置   C型:棒状测量电极装置  D：膏状液体或者粉末专用电极

相关产品：FT-310炭素电阻率测试仪；FT-303表面电率阻率/体积电阻率测试仪； FT-304绝缘材料表面/体积电阻率测试仪 ；FT-302电缆半导电屏蔽层电阻率测试仪； FT-300经济型粉末电阻率测试仪 ； FT-300A 材料电阻率测试仪；  FT-300B电线电缆电阻率测试仪 ； FT-320 材料超低电阻及电阻率测试仪 ； FT-300C 材料电导率测试仪 ；FT-300D方块电阻测试仪 ；FT-301多功能粉末电阻率测试仪

ROOKO/瑞柯品牌，来自瑞柯仪器公司，一个专注于改变人们生活方式和品质的企业.

专业与精致并重；优秀与智慧之原