1.北京中瑞祥热膨胀系数测定仪,高温热膨胀仪 型号:ZRX-27448

一、ZRX-27448概述

本仪器用于检测固体无机材料、金属材料的高温膨胀性能，特别是刚玉、耐火材料、精铸用型壳及型芯材料、陶瓷、陶瓷原料、瓷泥、釉料、玻璃、石墨、碳素等无机材料、金属制品的性能，为科研、教学提供必备的测试手段。通过本仪可完成试样线变量、线膨胀系数、体膨胀系数、急热膨胀、软化温度、烧结的动力学研究、玻璃化转变温度、相转变、密度变化、烧结速率控制（RCS）以及它们变化曲线。也可根椐用户要求对试样进行气氛保护，可抽真空，真空度0.1MPa。

也适用于GB/T3810.8-2006对陶瓷砖线性热膨胀的测定,

GB/T16920-1997对玻璃平均线热膨胀系数的测定,

GB/T3074（1）.4-2003对石墨电极热膨胀系数的测定。。

二、ZRX-27448技术参数

1、最高炉温：1200℃，1400℃，1700℃由客户自选。

2、升温速度：0-100度/分可调，电脑程序控温。

3、计算机自动计算膨胀系数、体膨胀系数、线膨胀量,急热膨胀。

4、自动计算补偿系数并自动补偿，也可人工修正（在线）。

5、自动记录、存储、打印数椐，打印温度-膨胀系数曲线。

温度间距自由设定，最小间距1℃。

6、膨胀值测量范围：±5mm。

7、测量膨胀值分辨率：0.1-1um，自动校正量程。

8、试样范围（2-15）×（2-15）×（20-150）mm,方形/园形均可。

9、采用进口直线轴承传动，实现膨胀值无磨擦传递，传动精度及重复性极好。

10、系统测量误差：±0.1-0.5%。

11、电源电压：220V±10﹪，2KW。

12、仪器配有标准计算机接口，可与通用计算机相联，所有试验操作均计算机界面完成，操作方便易学并提供全套软件。

( 配有碳素行业专用检测软件)